Адгезив для изготовления картонных труб спиральной навивки

Марка ПВС: AW-201, AW-401, BF-17, BF-24, BF-26

|  | Рецептура 1 | Рецептура 2 | Рецептура 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПВС | 60 кг | 100 кг | 90 кг |
| Эмульсия ПВА (45 %) | 60 кг |  | 60 кг |
| Кислая глина | 80 кг | 80 кг | 100 кг |
| Вода | 800 кг | 820 кг | 810 кг |
| Концентрация (по сухому веществу), вес. % | 16,7 | 18 | 19 |
| Вязкость (спз при 30°С) | 1000 – 1500 | 800 – 1200 | 1800 – 2200 |